### Ausschreibungstext egeplast SLM®  KKS Trinkwasserrohr

Vorbemerkung:

Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2, mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyolefin (Farbe signalblau, ähnlich RAL 5005) mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Gas bzw. Trinkwasser liegt vor.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Ein unter dem Schutzmantel eingebrachtes Kabelleerrohr ermöglicht die gleichzeitige grabenlose Verlegung von z.B. Steuerleitungen oder Kabeln zur Überbrückung des Kathodenstroms mit der medienführenden Rohrleitung. Die Dimensionierung des Kabelleerrohres ist abhängig vom Außendurchmesser des Mediumrohres:

| Hauptrohr | Kabelleerrohr |
| --- | --- |
| OD 75-140 mm; OD 225 mm | OD 14 mm SDR 11 |
| OD 160-200 mm; OD 355 mm | OD 20 mm SDR 11 |
| OD 280 mm, OD 315 mm, OD 450 mm, OD 500 mm, OD 560 mm | OD 25 mm SDR 11 |

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie Din EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	egeplast SLM® KKS Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC

zertifiziert nach PAS 1075 oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLM® KKS Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC in

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Trinkwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

### Ausschreibungstext egeplast SLM® KKS Gasrohr

Vorbemerkung:

Gasdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 1555, aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum, Rohrfarbe schwarz, Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2, mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyolefin (Farbe orangegelb, ähnlich RAL 1033) mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Gas bzw. Trinkwasser liegt vor.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Ein unter dem Schutzmantel eingebrachtes Kabelleerrohr ermöglicht die gleichzeitige grabenlose Verlegung von z.B. Steuerleitungen oder Kabeln zur Überbrückung des Kathodenstroms mit der medienführenden Rohrleitung. Die Dimensionierung des Kabelleerrohres ist abhängig vom Außendurchmesser des Mediumrohres:

| Hauptrohr | Kabelleerrohr |
| --- | --- |
| OD 75-140 mm; OD 225 mm | OD 14 mm SDR 11 |
| OD 160-200 mm; OD 355 mm | OD 20 mm SDR 11 |
| OD 280 mm, OD 315 mm, OD 450 mm, OD 500 mm, OD 560 mm | OD 25 mm SDR 11 |

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie Din EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	egeplast SLM® KKS Gasdruckrohr aus PE 100-RC

zertifiziert nach PAS 1075 oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLM® RCplus  Gasdruckrohr aus PE 100-RC in der

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Gasdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

### Ausschreibungstext egeplast SLM®  KKS Abwasserrohr

Vorbemerkung:

Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum, Rohrfarbe schwarz, Prüfung nach DIN 8075 sowie DIN-Certco nach ZP 14.3.1, versehen mit DIN-Certco-Prüfzeichen DINplus, mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyolefin (Farbe braun, ähnlich RAL 8023) mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Ein unter dem Schutzmantel eingebrachtes Kabelleerrohr ermöglicht die gleichzeitige grabenlose Verlegung von z.B. Steuerleitungen oder Kabeln zur Überbrückung des Kathodenstroms mit der Medienführenden Rohrleitung. Die Dimensionierung des Kabelleerrohres ist abhängig vom Außendurchmesser des Mediumrohres:

| Hauptrohr | Kabelleerrohr |
| --- | --- |
| OD 75-140 mm; OD 225 mm | OD 14 mm SDR 11 |
| OD 160-200 mm; OD 355 mm | OD 20 mm SDR 11 |
| OD 280 mm, OD 315 mm, OD 450 mm, OD 500 mm, OD 560 mm | OD 25 mm SDR 11 |

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie Din EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	egeplast SLM® KKS Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC

zertifiziert nach PAS 1075 oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLM® KKS Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC in

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Abwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm