### Ausschreibungstext Trinkwasserdruckrohr egeplast 9010® RCplus

Vorbemerkung:

Trinkwasserrohr gemäß DIN 8074/8075 und DIN EN 12201 für die sandbettfreie Verlegung; aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum (FNCT gemäß DVS 2203-4/ Anforderung: > 8760 h, T=80°C, (=4, 2% Arkopal); Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 2; mit maßlich integrierter, farbiger Außenschicht zur Kennzeichnung des Mediums.

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser liegt vor.

Die Überwachung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:			Trinkwasserdruckrohr egeplast 9010® RCplus aus PE 100-RC
				oder gleichwertig

Hersteller:		egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	Trinkwasserrohr egeplast 9010®  RCplus  aus PE 100-RC in der

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Trinkwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm