Ausschreibungstext

egeplast SLM® DCT Trinkwasserdruckrohr

Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2 sowie PAS 1075; mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe signalblau, ähnlich RAL 5005), mit  gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Spiralförmig unter dem Schutzmantel verlaufende elektrische Leiter ermöglichen den Nachweis der Nichtbeschädigung des Medienrohres nach der grabenlosen Verlegung und ermöglichen eine Ortbarkeit der verlegten Rohrleitung.

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser liegt vor.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie Din EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß den aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:
egeplast SLM® DCT Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC oder gleichwertig

Hersteller:
egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel.: +49 2575 9710-0
E-Mail: info@egeplast.de
Website: www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:
egeplast SLM® DCT Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC in der Rohrabmessung ________mm, SDR _____
geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge
geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien als Trinkwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

egeplast SLM® DCT Systembogen, nahtlos

egeplast SLM® DCT Systembogen, nahtlos, lang, aus PE 100-RC-Rohr geformt, mit integrierten Leiterbändern.

Leistungsbeschreibung:
egeplast SLM® DCT Systembogen, nahtlos, aus PE 100-RC, mit integrierten Leiterbändern, in der Abmessung ________mm, SDR _____, _____ Grad

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLM® DCT Systembogen, segmentgeschweißt

egeplast SLM® DCT Systembogen, segmentgeschweißt, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit integrierten Leiterbändern.

Leistungsbeschreibung:
egeplast SLM® DCT Systembogen, segmentgeschweißt, aus PE 100-RC, mit integrierten Leiterbändern, in der Abmessung ________mm, SDR _____, _____ Grad,

Ausführung als Segmentbogen (Verschwächungsbeiwert 0,8), lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, segmentgeschweißt

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit integrierten Leiterbändern.

Leistungsbeschreibung:
egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit integrierten Leiterbändern Dimension _____ x ___ mm, SDR _____ 
Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____ 
Zulauf 90 Grad, segmentgeschweißt (Verschwächungsbeiwert 0,8), lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, formgespritzt

egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, formgespritzt, aus PE 100, schwarz, mit integrierten Leiterbändern.

Leistungsbeschreibung:
egeplast SLM® DCT System-T-Stück, lang, formgespritzt, aus PE 100, schwarz, mit integrierten Leiterbändern
Dimension _____ x ___ mm, SDR _____ 
Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____ 
Zulauf 90 Grad, druckklassengerecht 
lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

Nachumhüllung der Verbindungsstellen im Schweißbereich

Pos. 1

Vorbereitung der Verbindungsstellen für die Verschweißung,  Entfernen des additiven Schutzmantels sowie Zurückschneiden der Leiterbänder

_________ Stck.

Pos. 2

Wiederherstellung und Fixierung der elektrischen Verbindung mittels hochleitfähigem Aluminiumklebeband

__________ Stck.

Pos. 3

Wasserdichte Isolation der Verbindungsstellen

__________ Stck.

Pos. 4.1

Nachumhüllungsmaterial für den mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich für die Anwendung im offenen Graben.

Leistungsbeschreibung:
Nachumhüllungsmaterial, geeignet für die offene Verlegung, gem. Herstellervorgaben für Rohrdimension OD _________ mm

___________Stck. liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten: ____________€/Stck.

Pos 4.2

Nachumhüllungsmaterial für den mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich für die Anwendung in grabenlosen Verlegetechniken.

Leistungsbeschreibung:
Nachumhüllungsmaterial, geeignet für die grabenlose Verlegung, gem. Herstellervorgaben für Rohrdimension OD_________ mm

___________Stck. liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten: ____________€/Stck.