[image: Ein Bild, das Schrift, Logo, Grafiken, Symbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Ausschreibungstext 
egeplast NoDig SLM® Abwasserdruckrohr
Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DIN 8075, DIN EN 12201; mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe braun, ähnlich RAL 8023), mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018). 
Kernrohr kalibriert und vollständig signiert, Signierung gemäß DIN EN 12201-2. 
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.
Rohre ohne Entfernung des Schutzmantels stumpf schweißbar, die Schweißung hat gemäß den Parametern der DVS 2207-1 unter Beachtung der für PE vorgegebenen Fügedrücke (0,15 N/mm²) zu erfolgen.
Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.
Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.
Die Herstellung aller mittels Heizelement-Stumpfschweißung ausgeführten Rohrleitungsverbindungen erfolgt unter Einhaltung der gültigen technischen Richtlinien des DVS (DVS 2207 Teil 1), unter Beachtung der entsprechenden, für PE vorgegebenen Fügedrücke. Die Eignung zum Heizelement-Stumpfschweißen ohne Mantelrückschnitt wird durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß den aktuellen technischen Vorschriften des Rohrherstellers auszuführen, die Verarbeitungsvorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:
egeplast NoDig SLM® Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC,
oder gleichwertig
Hersteller: 
egeplast international GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel.: +49.2575.9710-0
Fax: +49.2575.9710-110
e-mail: info@egeplast.de
http://www.egeplast.de 

Leistungsbeschreibung:	
egeplast NoDig SLM® Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC in der Rohrabmessung ________mm, SDR _____geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge
geliefert als Ringbund mit ______m Länge
___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien als Abwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm
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