### Ausschreibungstext egeplast 3L Leak Control® Abwasserdruckrohr

PE HD -  Rohr mit Lecküberwachung

Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum (FNCT gemäß DVS 2203-4/ Anforderung: >8760 h; T=80°C, (=4, 2% Arkopal); Rohrfarbe schwarz und mit zusätzlich, aufextrudiertem Schutzmantel aus  Polyethylen PEplus (Farbe braun, ähnlich RAL 8001), mit gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Eine Aluminiumschicht liegt als metallische Permeationssperre sowie als elektrischer Leiter zur Rohrüberwachung bzw. Leckerkennung / -ortung zwischen dem PE-HD Rohr und dem Schutzmantel.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel bestehend aus einem Kernrohr aus PE 100-RC und einem Schutzmantel aus Polyolefin.

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte gemäß PAS 1075 sowie die regelmäßige Bauteilprüfung erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:		egeplast 3L Leak Control® Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC oder

gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast 3L Leak Control® Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC in der

Rohrabmessung ____ mm, SDR ___ als Stangenware mit einer Länge von min. 12m liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen:

____________lfdm    ____________€/lfdm

3L Leak Control-Bogen

Gezogener/gedrückter Bogen mit langen Schweißenden für Heizwendelschweißung. Mit werkseitig erstelltem 3-Schichtaufbau zur kontinuierlichen Lecküberwachung mit dem 3L Leak Control -System. Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control -Bogen oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control  Bogen in der

Dimension ____ mm, SDR ____,

Gradzahl 45° bis 90°

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und

einschlägigen Verlegerichtlinien mit der Rohrleitung verbinden:

________Stück  _______ €/Stück

3L Leak Control – Abzweig

Abzweig mit langen Schweißenden für Heizwendelschweißung. Mit werkseitig erstelltem 3-Schichtaufbau zur kontinuierlichen Lecküberwachung mit dem 3L Leak Control -System. Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control - Abzweig oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control - Abzweig aus PE 100 in der

Dimension Durchgangsrohr ___ mm, SDR ___,

Gradzahl _______,

Dimension Abzweig ________mm, SDR ____ .

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und

einschlägigen Verlegerichtlinien mit der Rohrleitung verbinden:

______ Stück _______ €/Stück

3L Leak Control - Anschlussstück

Zum Anschluss der Überwachungseinheit mit werkseitig hergestelltem Kontakt zur Detektionsschicht incl. 5 m Anschlusskabel. Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control - Anschlussstück oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L – Leak Control -Anschlussstück in der

Dimension ____ mm, SDR ____ ,

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_____ Stück  _______ €/Stück

3L Leak Control - Übergangsstück

Zum Überbrücken von Schächten oder Bauwerken mit werkseitig hergestelltem Kontakt zur Detektionsschicht incl. 5 m 3L Anschlusskabel. Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungs-verbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control – Übergangsstück oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control incl. 5m 3L Anschlusskabel

in der Dimension ___ mm, SDR ___ ,

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_____ Stück _______ €/Stück

3L Leak Control - Übergangsstück mit V-Bund

Zum Überbrücken der Einbauarmaturen in Schächten oder Bauwerken mit werkseitig hergestelltem Kontakt zur Detektionsschicht incl. 5 m Anschlusskabel und der Druckstufe entsprechendem werkseitig angeschweißtem Spezial-Vorschweißbund mit Losflansch. Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.

Fabrikat: 	egeplast 3L Leak Control – Übergangsstück mit Spezial-V- Bund oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast 3L – Leak Control Übergangsstück incl. 5m 3L Anschlusskabel und Spezial-V- Bund in der Dimension ___ mm, SDR ___ ,

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_____ Stück _______ €/Stück

3L Leak Control-Kabelaufnahme am Ende des Überwachungsabschnittes - Hydrantenkappe

Vorrichtung zur Aufnahme des Kabels am Ende der Leitung. Zum Einsatz kommt eine Hydrantenkappe inklusive Kabelführung des 3L Anschlusskabels vom Rohr zum Ort der Hydrantenkappe im Schutzrohr DN40 und fachgerechtem Verlegen der Hydrantenkappe nach den Vorgaben des Herstellers.

Fabrikat der Hydrantenkappe: __________________

Hersteller der Hydrantenkappe:___________________

Leistungsbeschreibung:	Hydrantenkappe inklusive Kabelführung des 3L Anschlusskabels vom Rohr zum Ort der Hydrantenkappe im Schutzrohr DN40 und fachgerechtem Verlegen der Hydrantenkappe nach den Vorgaben des Herstellers

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen,

Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_____ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control-Kabelaufnahme am Ende des Überwachungsabschnittes - Messpfosten

Vorrichtung zur Aufnahme des Kabels am Ende der Leitung. Zum Einsatz kommt ein Messstellenpfosten inklusive Kabelführung des 3L Anschlusskabels vom Rohr zum Ort des Messstellenpfostens im Schutzrohr DN40 und fachgerechtem Aufstellen des Messpfostens nach den Vorgaben des Herstellers. Messstellenpfosten mit Schraubkanal aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton grün, Durchmesser 100mm, Länge 2000mm mit Kunststoff-Abdeckplatte, Isolierklemmplatte und Spreizfuß

Fabrikat des Messpfostens: __________________

Hersteller des Messpfostens:___________________

Leistungsbeschreibung:	Messstellenpfosten inklusive Kabelführung des 3L Anschlusskabels vom Rohr zum Ort des Messpfostens im Schutzrohr DN40 und fachgerechtem Aufstellen des Messpfosten nach den Vorgaben des Herstellers

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen,

Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

___ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control - Anschlusskabel

Zur Verlängerung des Anschlusskabels der 3L Leak Control - Anschluss- bzw.Übergangsstücke.

Fabrikat: 		  3L Leak Control Anschlusskabel oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control Anschlusskabel

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen, Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_____ m _______ €/lfdm

3L Leak Control Schachtüberwachung

egeplast 3L Leak Control- Schachtüberwachung. zur Überwachung des Flüssigkeitsstandes im Schacht mit der 3L - Überwachungseinheit. Füllstandsmesser bestehend aus einem wasserdichten Kunststoffgehäuse, einem Magnetschalter und Kabelsteckeranschluss. Einbau des Gerätes im Schachtbauwerk inklusive Kabelführung/ Verkabelung der Kabel vom Füllstandmesser im Schacht zur Überwachungseinheit. Die Kabelführung innerhalb des Schachtes erfolgt im Schutzrohr. Verdrahtung im Schacht in einer Verteilerdose (min. Ausführung IP 68).

Das erforderliche Steuerkabel für den Anschluss der Füllstandsmesser an die Überwachungseinheit wird in einer gesonderten Position beschrieben.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control  Schachtüberwachung oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:   egeplast 3L Leak Control -Schachtüberwachung

liefern und fachgerecht nach DIN und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control – Überwachungseinheit

Die Überwachungseinheit bestehend aus Schalteinheit zur Installation im Gebäude bzw. in temperaturgeregelten wasserdichten Schaltschränken. Überspannungsschutz für den Messkreis, LCD-Display, Resetfunktion, und Bedienungsanleitung. Potentialfreie Schnittstelle zur Weiterleitung der Schaltzustände der Überwachungseinheit an eine bestehende externe Steueranlage. Die stabilisierte Stromversorgung 230 V mit Überspannungsschutz erfolgt bauseits.

Fabrikat: 		  egeplast 3L Leak Control -Überwachungseinheit oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control -Überwachungseinheit für ______ Messkreise

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen,

Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ €/Stück

3L Leak Control Schachtüberwachungsmodul

Zur Überwachung der Füllstandsmesser über die Überwachungseinheit zusätzlich benötigte Überwachungsmodule. An einem Überwachungsmodul können zwei Füllstandmesser angeschlossen werden. Die Installation der Überwachungsmodule erfolgt werkseitig.

Fabrikat: 	  egeplast 3L Leak Control –Schachtüberwachungsmodul zur Erweiterung der

Überwachungseinheit

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control -Schachtüberwachungsmodul für ______

Füllstandmesser

liefern und fachgerecht nach den entsprechenden Normen,

Vorschriften und einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ €/Stück

3L Leak Control - Funktelefonerweiterung

zur Weiterleitung von Alarmmeldungen als SMS, inkl. GSM-Modul und Programmierung, abgestimmt auf die Anforderungen vor Ort. SIM-Karte bauseits.

Fabrikat: 		  3L Leak Control Funktelefonerweiterung oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L Leak Control - Funktelefonerweiterung

liefern und fachgerecht nach DIN und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control - Blitzleuchte am Gehäuse der Überwachungseinheit

Warnleuchte zur optischen Darstellung einer Fehlermeldung an der Überwachungseinheit. Die Installation der Blitzleuchte an der Überwachungseinheit erfolgt werksseitig

Fabrikat: 		  3L Leak Control Blitzleuchte am Gehäuse oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	  egeplast 3L-Leak Control -Blitzleuchte am Gehäuse der Überwachungseinheit

liefern und fachgerecht nach DIN und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

Isolationsmaterial

3L Leak Control Iso - Kit für Verlegung in offener Bauweise – Heizelementstumpfschweißung –

Aus modifiziertem, molekularvernetztem und wärmeschrumpfendem Polyolefin. Innen mit einem dauerelastischen Dichtungskleber beschichtet. Verarbeitung gem. Merkblatt GW 15 nach DIN 30672. Anwendung für die Verlegung in offener Bauweise.

Fabrikat: 		  3L Leak Control Isokit LCS ____

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: 3L Leak Control Isokit LCS _____,

anzuwenden für Heizelementstumpfschweißung bei der Verlegung in offener

Bauweise liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und einschlägigen

Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control Iso - Kit für Verlegung in offener Bauweise – Heizwendelschweißung -

Aus modifiziertem, molekularvernetztem und wärmeschrumpfendem Polyolefin. Innen mit einem dauerelastischen Dichtungskleber beschichtet. Verarbeitung gem. Merkblatt GW 15 nach DIN 30672. Anwendung für die Verlegung in offener Bauweise.

Fabrikat: 		  3L Leak Control Isokit LCM _____

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: 3L Leak Control Isokit LCM _____,

anzuwenden für Heizwendelschweißung bei der Verlegung in offener Bauweise

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

Bei der Verwendung von Heizwendelmuffen sind folgende zusätzlich Komponenten notwendig:

3L Leak Control Füllkleber LCMD 50

Füllkleber zur Isolierung des Ringspaltes zwischen Heizwendelschweißmuffe und Rohr gemäß der aktuellen Verlegerichtlinie des Rohrherstellers.

Fabrikat/Typ: 		  egeplast 3L Leak Control Füllkleber LCMD 50

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast 3L Leak Control Füllkleber LCMD 50 Materialdicke 3mm,

Materialbreite 50mm; Rollenlänge 3m,

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

Bei der Verwendung von Heizwendelmuffen sind folgende zusätzlich Komponenten notwendig:

3L Leak Control Schmelzstift LCRP-Stick

Füllmaterial zur Isolierung der Elektroanschlüsse bei der Verwendung von Heizwendelschweißmuffen gemäß Verlegerichtlinie des Rohrherstellers.

Fabrikat/Typ: 		  egeplast 3L Leak Control Schmelzstift LCRP - Stick

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast 3L Leak Control Schmelzstift LCRP - Stick,

Durchmesser 25mm; Länge 310mm

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

Bedarfsposition bei Verlegung in geschlossener Bauweise mittels Pflügen und Horizonbtalspülbohren

3L Leak Control LCD - Montagesatz für Verlegung in grabenloser Bauweise

Vierteiliger Montagesatz besteht aus modifiziertem, molekularvernetztem, wärmeschrumpfendem Polyolefin und zusätzlicher Verstärkung aus Glafasergewebe. Innen mit einem dauerelastischen Dichtungskleber beschichtet. Verarbeitung gem. Merkblatt GW 15 nach DIN 30672 und den einschlägigen Verlegerichtlinie. Anwendung für die Verlegung in grabenloser Bauweise.

Fabrikat: 		  3L Leak Control LCD - Montagesatz

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:  3L Leak Control LCD – Montagesatz für OD ___mm, min. 600 mm

lang, anzuwenden für Heizelementstumpfschweißung bei der Verlegung

des 3L Rohres in geschlossener Bauweise

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control Aluminiumtape

Aluminiumtape zur Herstellung der Diffusionsdichtigkeit der Verbindungsstellen, die mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung hergestellt wurden. Verwendung erfolgt entsprechend den Verlegerichtlinien des Rohrherstellers.

Fabrikat:		  egeplast 3L Leak Control Aluminiumtape

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:  egeplast 3L Leak Control Aluminiumtape, Materialbreite 50mm;

Rollenlänge 50m,

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

______ Stück ______ €/Stück

3L Leak Control hochleitfähiges Aluminiumtape

Hochleitfähiges Aluminiumtape zur Wiederherstellung der elektrischen Verbindungsstellen, die mittels Heizelementstumpfschweißung bzw. Heizwendelschweißung hergestellt wurden. Verwendung erfolgt entsprechend den Verlegerichtlinien des Rohrherstellers.

Fabrikat: 		egeplast 3L Leak Control hochleitfähiges Aluminiumtape

Hersteller: 		egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung: egeplast 3L Leak Control hochleitfähiges Aluminiumtape,

Materialbreite 25 mm; Rollenlänge 33 m,

liefern und fachgerecht nach den Regelwerken und

einschlägigen Verlegerichtlinien montieren:

_______ Stück _____€/Stück

Dienstleistungen

Überprüfung der 3L- Leak Control Funktion während der Bauphase

Überprüfungen des 3L Leak Control - Rohres vor Ort während der Bauphase, inkl. Mobilisierung und Abnahmeprotokoll

Dienstleister: 	  egeplast international GmbH

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

______Überprüfungen ________€ pro Überprüfung

Überprüfung der 3L-Systemvoraussetzung

Überprüfung 3L Leak Control -Rohr vor Ort, mit Abnahmeprotokoll zum Abschluss der Baumaßnahme, inkl. 1 Mobilisierung. Bei der Überprüfung muss die Leitung mit Wasser voll gefüllt sein.

Dienstleister: 		  egeplast international GmbH

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

______Überprüfungen ________€ pro Überprüfung