### Ausschreibungstext Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe für die grabenlose Verlegung im Heizelementstumpfschweißverfahren (HS)

Vorbemerkung:

Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2; mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyolefin (Farbe signalblau, ähnlich RAL 5005) mit  gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Eine metallische Permeationssperre ist Bestandteil des Systems.

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser liegt vor.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gegen erhöhte Beanspruchungen mit einer PE-Schrumpfmuffe gemäß den aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers nach zu umhüllen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe aus PE 100-RC 	oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe aus 				PE 100-RC in der Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Trinkwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

Ausschreibungstext egeplast  PE-Schrumpfmuffe für die grabenlose Verlegung im Heizelementstumpfschweißverfahren (HS)

egeplast PE-Schrumpfmuffe für die Nachumhüllung der Verbindungsstellen im Schweißbereich für die Anwendung in grabenlosen Verlegetechniken.

Lieferant:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast PE-Schrumpfmuffe für Rohrdimension OD_________ mm

___________Stck. liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten: ____________€/Stck.