### Ausschreibungstext egeplast ege-com® Macroduct High-T

### Vorbemerkung:

Schutzrohr aus Polyethylen für Hoch – und Höchstspannungkabel bis 380 KV.

PE-HD Schutzrohr aus Material  analog ISO 24033 im erhöhten Temperaturbereich.

Ausführung: Vollwand- oder coextrudierte Rohre.

Material mit dem Nachweis der Zeitstandsinnendruckfestigkeit für 70°C bei 50a nach DIN EN ISO 9080, Prüfung Zeitstandsinnendruckfestigkeit gemäß Typ 2 nach DIN EN ISO 22391-2. Maße nach DIN 8074, mechanische und elektrische Eigenschaften nach DIN EN 12201,

BRL KQ 17601/01 sowie DIN IEC 167/VDE 0303, Teil 31.

Max. Einzugskräfte analog PE 100 Druckleitungen.

Rohrsystem überwacht und zertifiziert nach TÜV SÜD.

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	egeplast ege-com® Macroduct High-T

oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast ege-com® Macroduct High-T in der

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Schutzrohr verlegen: ____________€/lfdm