### Ausschreibungstext

### Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe für die offene Verlegung

Vorbemerkung:

Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum; Rohrfarbe schwarz; Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2; mit zusätzlich aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe blau, ähnlich RAL 5005) mit  gelbgrünen Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).

Eine metallische Permeationssperre ist Bestandteil des Systems.

Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium Trinkwasser liegt vor. Die in der Kiwa-Beurteilungsrichtlinie BRL-K17101” PE Leitungssysteme mit Aluminium Barriereschicht für den Transport von Trinkwasser” gestellten Anforderungen werden erfüllt und die Produkteigenschaften gemäß dieser Richtlinie zertifiziert.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.

Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen technischen Verlegevorschriften des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:	Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe aus PE 100-RC 	zertifiziert nach PAS 1075 oder gleichwertig

Hersteller:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	Trinkwasserdruckrohr egeplast SLA® Barrier Pipe aus 				PE 100-RC in der

Rohrabmessung ________mm, SDR _____

geliefert als Stange mit 6 / 12 m Länge

geliefert als Ringbund mit ______m Länge

___________lfdm liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien

als Trinkwasserdruckrohr verlegen: ____________€/lfdm

### egeplast SLA® Barrier Pipe Systemfittings

egeplast SLA® Barrier Pipe Systembogen, nahtlos, lang, aus PE 100-RC-Rohr geformt, mit metallischer Permeationssperre

Hersteller/Lieferant:	egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Str. 7

D-48268 Greven

Tel.: +49.2575.9710-0

Fax: +49.2575.9710-110

e-mail: info@egeplast.de

http://www.egeplast.de

Leistungsbeschreibung:	egeplast SLA® Barrier Pipe Systembogen, nahtlos, aus 				PE 100-RC, mit metallischer Permeationssperre, in der Abmessung

________mm, SDR _____, _____ Grad

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLA® Barrier Pipe Systembogen, segmentgeschweißt, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit metallischer Permeationssperre

Hersteller / Lieferant:	egeplast international

Robert-Bosch-Straße 7

D-48268 Greven

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

Leistungsbeschreibung: 	egeplast SLA® Barrier Pipe Systembogen, segmentgeschweißt, aus PE 100-RC, mit metallischer Permeationssperre, in der Abmessung

________mm, SDR _____, _____ Grad,

Ausführung als Segmentbogen (Verschwächungsbeiwert 0,8), lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

___________Stück liefern und fachgerecht verlegen

egeplast SLA® Barrier Pipe System-T-Stück, lang, aus PE 100-RC-Rohr geschweißt, mit metallischer Permeationssperre

Dimension _____ x ___ mm, SDR _____

Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____

Zulauf 90 Grad, segmentgeschweißt (Verschwächungsbeiwert 0,8),

lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

Stck. ......................................

egeplast SLA® Barrier Pipe System-T-Stück, lang, formgespritzt, aus PE 100, schwarz, mit metallischer Permeationssperre

Dimension _____ x ___ mm, SDR _____

Dimension Zulauf: ____ x____ mm SDR ____

Zulauf 90 Grad, druckklassengerecht

lange Ausführung für Heizwendel- und/oder Heizelementstumpfschweißung

Hersteller / Lieferant:

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7; D-48268 Greven,

Tel. 0 25 75 / 97 10 – 0

Fax. 02575 / 9710 – 110

Stck. ......................................

### Nachumhüllung

Vorbereitung der Verbindungsstellen für die Verschweißung,  Entfernen des additiven Schutzmantels sowie der Barriereschicht an den Verbindungsstellen

_________ Stck.

Wiederherstellung der Permeationsbarriere im Bereich der Verbindungsstellen mittels umwickeln mit egeplast Aluminiumklebeband

__________ Stck.

Mechanischer Schutz der Permeationsbarriere im Bereich der Verbindungsstellen mittels 3-Schichten-Kunststoffband Densolen® AS 40 +

__________ Stck.